ISTA MPH

Corrigé type – Examen M1

Module : Vieillissement et Dégradation des Matériaux

RM   Zouchoune Fairouz

Exercice 1 : Concepts fondamentaux (4 points)

1.a) Définition du vieillissement (1 pt)

Le vieillissement des matériaux est l’ensemble des transformations lentes, progressives et généralement irréversibles des propriétés physiques, chimiques et mécaniques d’un matériau au cours du temps, sous l’effet de son environnement et de ses conditions d’utilisation.

1.b) Différence vieillissement / dégradation (1 pt)

- Le vieillissement correspond à une évolution progressive des propriétés du matériau, souvent sans perte immédiate de fonctionnalité.

- La dégradation représente un stade avancé du vieillissement conduisant à une perte significative des performances, voire à la rupture ou à la mise hors service du matériau.

Mention du caractère précurseur du vieillissement : +0,25 pt

2) Caractère irréversible du vieillissement (1 pt)

Le vieillissement est considéré comme irréversible car il est associé à des transformations thermodynamiquement stables, telles que :

- diffusion atomique,

- oxydation,

- formation de fissures,

- modification de la structure moléculaire.

Ces transformations ne peuvent généralement pas être annulées sans intervention externe majeure.

3) Exemples concrets (1 pt)

Exemples attendus (2 exemples = 1 pt) :

- corrosion d’un acier exposé à l’air humide,

- fragilisation d’un polymère sous UV,

- fissuration thermique d’une céramique,

- vieillissement du béton par carbonatation.

Exercice 2 : Facteurs du vieillissement (4 points)

1) Facteurs physiques (2 pts)

Les facteurs physiques incluent :

- Température : accélère la diffusion atomique et les réactions chimiques.

- Cycles thermiques : provoquent dilatation/contraction → fissuration.

- Rayonnements (UV, X) : cassure des liaisons chimiques.

- Humidité et gel–dégel : pénétration de l’eau et contraintes internes.

Explication claire + exemples = note maximale

2) Facteurs chimiques (2 pts)

Les facteurs chimiques provoquent des réactions de dégradation :

- oxydation des métaux,

- hydrolyse des polymères,

- corrosion électrochimique.

Exemple attendu : corrosion de l’acier en milieu humide → formation d’oxydes de fer → perte de résistance mécanique.

Exercice 3 : Mécanismes de vieillissement (4 points)

1) Vieillissement physique (1,5 pt)

Il correspond à des modifications structurales sans changement chimique :

- relaxation des contraintes internes,

- diffusion atomique,

- fluage à haute température.

Effet : modification des propriétés mécaniques (perte de rigidité, déformation).

2) Vieillissement chimique (1,5 pt)

Il résulte de réactions chimiques internes ou avec l’environnement :

- oxydation,

- hydrolyse,

- corrosion.

Conséquences :

- changement de composition chimique,

- fragilisation,

- perte de performances fonctionnelles.

3) Vieillissement mécanique (1 pt)

Il est lié aux sollicitations répétées :

- fatigue,

- initiation et propagation de fissures,

- usure.

Lien attendu avec les contraintes cycliques.

Exercice 4 : Vieillissement des métaux vs polymères (4 points)

Réponse attendue (comparaison structurée) :

Métaux :

- mécanismes dominants : corrosion, fatigue, fragilisation,

- sensibles à l’humidité, à l’oxygène et aux milieux agressifs,

- perte de résistance mécanique.

Polymères :

- mécanismes dominants : photodégradation, oxydation thermique,

- sensibles aux UV et à la température,

- perte de ductilité et fragilisation.

✔️ Tableau comparatif ou réponse bien structurée = note maximale

Exercice 5 : Étude, prévention et durabilité (4 points)

1) Méthodes expérimentales (2 pts)

Méthodes attendues (3 méthodes bien expliquées) :

- vieillissement accéléré,

- essais mécaniques,

- analyses thermiques (DSC, TGA),

- spectroscopie IR,

- microscopie électronique (SEM).

2) Vieillissement accéléré (1 pt)

Principe : soumettre le matériau à des conditions extrêmes (UV, chaleur, humidité) pour simuler le vieillissement naturel sur une courte durée.
Intérêt : prédiction rapide de la durée de vie.

3) Prévention (1 pt)

Stratégies attendues :

- revêtements protecteurs,

- inhibiteurs de corrosion,

- additifs stabilisants,

- contrôle de l’environnement